废旧尼龙6解聚回收单体的研究进展

摘要：尼龙6是一类应用极为广泛的工程塑料与化纤材料，在汽车、电子电器、纺织及膜材料等领域有着大规模使用，随之而来的是大量积累的废旧尼龙6对资源供给和生态环境带来日益突出的压力，废旧尼龙6的高价值回收已成为亟待解决的问题。相较于焚烧等能量回收方式以及易造成回收产品性能劣化的机械回收，采用化学解聚将废尼龙6转化为己内酰胺等单体，再经聚合制备成新材料，被认为是实现尼龙6闭环循环利用的重要路径。本文围绕废旧尼龙6的化学回收，系统梳理了水解、醇解、氨解、离子液体介质解聚等多种技术路线，总结了不同反应介质下的反应机理和相关研究进展，对各类解聚方法在能耗、环境影响与经济性方面进行了对比与评述，并结合DuPont、DSM、Aquafil等企业以及国内相关实践，分析了现阶段工业化或准工业化应用的特点与局限，为构建高效、绿色的尼龙6单体回收体系提供参考。

关键词：废弃尼龙6，化学解聚，己内酰胺，单体回收，循环利用

- 研究背景

聚酰胺，通常被称为尼龙，是一种通过酰胺键连接的石油/生物质衍生的热塑性塑料[1] ，根据单体的不同，它分为多种类型，如尼龙6（由ε-己内酰胺聚合而来）、尼龙66（由己二酸和己二胺聚合而来）以及尼龙12（由ω-氨基月桂酸聚合而来）。尼龙6和尼龙66占据了每年尼龙消费的相当比例，年消费量超过800万吨[3]。其中尼龙6凭借其轻质、韧性佳、耐化学品、优异的耐磨性以及良好的加工性能，广泛应用于生活的方方面面，从汽车零部件到电子电器外壳，从高性能纺织品到各类工业制品[4]。

随着全球经济的持续发展和新兴市场需求扩大，尼龙6的产量和消费量呈现显著的增长趋势[5]。目前全球尼龙年产量超过800万吨，且预计每年以2.2%的速度持续增长，到2027年将达到1040万吨[6]。然而，这种巨大的生产和使用规模不可避免地带来了日益严峻的资源消耗和环境问题。

针对尼龙6废料，目前回收的途径主要包括能量回收、物理回收及化学回收[7]。能量回收主要采用焚烧的方式，虽能回收部分能量，但附加值低，且会产生有害气体和温室气体，增加碳排放，造成环境污染[8]。物理回收的主要形式是机械回收，通过将废料经清洗、粉碎、熔融后重新造粒，用于生产性能要求较低的制品。虽操作相对简单、成本较低，但回收料在多次加工循环后如分子量、力学性能等易发生不可逆下降，限制了其高价值应用场景，且难以去除复杂的添加剂[9]。相比之下，化学回收，即解聚成单体的策略，展现出独特且显著的优势。其核心在于通过化学方法将废尼龙6转化为价值较高的单体。回收的单体可重新用于再聚合来生产与原品质相当的新尼龙6材料，避免降级使用，最大化资源价值[10]。这种“单体→聚合物→单体”的循环模式是解决废尼龙6可持续性问题最具前景的方向之一，从根源上减少了石油消耗和原生单体生产的碳排放，环境效益显著。目前，应用于废尼龙6化学解聚回收的主流方式主要包括：水解法、醇解法、氨解法、离子液体解聚法等[11]。

本文系统综述了废尼龙6化学回收的各种化学解聚方式以及废旧尼龙回收技术的相关实践，并深入探讨了不同解聚方式可能的解聚机制以及不同解聚方式的优缺点。旨在为将来废尼龙6化学回收的广泛落地应用提供有价值的参考与指导。

- 尼龙6不同化学解聚方式

废尼龙6解聚为己内酰胺（CPL）单体的挑战在于首先尼龙6聚合物链的酰胺基团间存在强烈的氢键作用进而表现出强烈的分子间相互作用，这大大提高了其溶解温度，故尼龙6的解聚通常需要在高温下进行[12]。其次，任何化学试剂对酰胺基团中羰基的亲核攻击都会受到其与氮-碳双键共振效应的阻碍。第三，酰胺键上的氮原子连接了一个烷基，烷基的给电子诱导效应会增加氮原子上的电子云密度，这使得氮的孤对电子更易于投入到与羰基的共轭体系中，从而强化C-N键的部分双键特性，进而抑制酰胺键的裂解。根据反应介质的不同对常用解聚方式进行分类，可包括水解、醇解、氨解、热解以及离子液体解聚。根据解聚方式的不同，反应介质可以充当溶剂、催化剂或者两者皆有。在溶剂解过程中，反应介质作为亲核试剂与酰胺基团发生亲核加成反应。然而，根据解聚方式的不同，还存在其他的解聚机制，例如链段反咬机制，即聚合物链末端的伯胺攻击相邻的羰基[13]。在下文中描述了各种不同解聚方式可能的解聚机理以及已开展的相关研究进展，并总结了不同解聚方式的优缺点。

（一）水解法

水解法是废尼龙6与介质水发生反应降解为单体，主要有三种类型：酸性、碱性和中性水解。相比中性水解，酸性水解和碱性水解通过添加酸性或碱性催化剂可显著降低解聚反应的上限温度[14]。

酸性环境下的水解作为传统手段在尼龙6水解中得到了广泛应用，最常用的酸催化剂包括盐酸和磷酸等，其水解过程机理可概括为以下六个步骤：1）酰胺基团上羰基氧质子化；2）水分子发生亲核加成；3）结合水基团的去质子化；4）酰胺基团上氮原子质子化；5）氮基团的消除；6）酰胺基团上羰基氧的去质子化[15]。酸解过程中由于氨基己酸（ACA）易发生质子化进而形成稳定的仲胺盐（ACA盐），且形成的任何ACA盐都不能进一步环化为CPL，因此在大多数酸性水解研究中，ACA盐都是主要产物。Yuan等人[16]将废尼龙6颗粒与 HCl在109  °C下回流反应9 h，最终得到ε-氨基己酸盐（ECAH），收率可达85%。图1a为反应途径示意图。如图1b所示，ECAH对壳聚糖表现出良好的溶解性，说明其作为功能材料具有良好的应用前景。 Gama等人[17]使用 HCl来催化水解尼龙6， HCl/PA (wt/wt)=11，在100  °C下反应4 h后单体和低聚物的产率最高达80.7%。后续将解聚回收产物以10 wt %比例掺入到二次尼龙6的合成中，通过挤出成型制备新材料。实验全流程如图1c所示。结果表明解聚产物提升了材料刚度、玻璃化转变温度（Tg）和熔体流动指数（MFI）。

微波辐射能够直接与材料中的极性分子相互作用，导致分子振动和旋转，从而实现快速加热，这使得微波加热更为高效，相比传统加热方式能量损失更少。将微波辐射技术应用于尼龙解聚中可显著提升解聚反应速度，大大缩短解聚时间，且由于微波加热更加直接和均匀，能够有效控制反应温度和时间，从而减少在传统加热过程中可能生成的副产物，提高目标产物的纯度。Klun等人[18]首次将微波辐射与酸催化结合，实现了尼龙6在密闭容器中12-23  min内的快速解聚。该过程采用磷酸为催化剂，反应15  min后尼龙6完全溶解，最终得到的产物中90%以上为6-氨基己酸（6-ACA）及其线性低聚物。Bäckström等人[19]使用微波辅助酸催化水热法用于从多组分地毯废料（尼龙6/尼龙66/聚丙烯）中选择性水解聚酰胺组分。优化后的酸催化工艺仅需30  min即可选择性生产6-氨基己酸或己二酸和己二胺。

图1.尼龙6的酸性水解[16]

因为传统的酸催化剂如盐酸和磷酸会带来如设备的腐蚀和废物处理等问题，寻找具有高催化活性和环境友好型的酸催化剂成了研究的重点。固体酸中的磷钨杂多酸为固体超强酸，具有较高的催化活性，且磷钨杂多酸对设备腐蚀小，可在反应后通过简单处理进行回收和利用，对环境友好。因此磷钨杂多酸在尼龙6的酸催化水解中得到了广泛的应用。Chen等人[20]以磷钨杂多酸（HPA）为催化剂催化水解尼龙6制备ε-己内酰胺（CPL）。在HPA含量3 wt %和温度300  °C下，反应85  min后CPL收率可达77.96%。分析结果表明：解聚产物主要为CPL，含有少量的6-氨基己酸（6-ACA）和低聚物。动力学分析结果表明：在HPA催化作用下，反应的活化能由86.64 KJ/mol降至77.38 KJ/mol。

水解的三种类型中对碱性水解的研究相对较少。根据现有研究仍不明晰尼龙6碱性水解的机理，但根据一般的酰胺碱性水解过程，推测可能的机理是OH-作为亲核试剂攻击酰胺基团的羰基碳进而生成四面体型过渡态中间体，该中间体不稳定会发生解离，C-N键发生断裂，结果形成一个羧酸盐（-COO-）和一个伯胺基团（R-NH2）。这将导致一个伯胺可能以分子内链末端回咬机制攻击相邻羰基原子。问题的关键在于亲核取代反应需要合适的离去基团才能发生，而仲胺是强碱，不符合良好离去基团的条件，但在强碱催化剂和高温条件下，反应仍有可能发生。Nemade等人[21]探究了以NaOH为催化剂将废尼龙6解聚回收为单体的效果。在温度250  °C和压力600 psi的条件下，反应300  min后，ε-己内酰胺（CPL）单体收率达到最高的59.2%。动力学研究表明该反应符合伪一级动力学。热力学研究表明反应活化焓随着温度升高略有降低，反应的活化熵为负值说明解聚产物稳定性随温度升高而增强。	Mukherjee[22]等人在低压（3–15 mm Hg）与高温（225–270  °C）下以NaOH为催化剂催化尼龙6解聚。在NaOH用量1%（w/w），温度250  °C和压力3 mm Hg的条件下，反应4.5 h后，CPL收率最高可达90.5%。分析结果表明：产物中除了CPL外还存在微量环状低聚物。回收得到的CPL与纯品熔点、沸点一致，但分子量略低。

尼龙6的中性水解是典型的ε-己内酰胺（CPL）单体开环聚合成尼龙6的逆反应。其水解过程可主要描述为退火阶段、中间体形成阶段、过渡阶段和单体化阶段，如图2a所示。在退火阶段，尼龙6水解体系呈现非均相状态，固体材料形态未发生明显改变，该阶段尚无法观察到聚合物主链断裂现象。在中间体形成阶段，尼龙6晶体结构被完全破坏并开始溶于水中，体系由非均相向均相转变，尼龙6水解程度显著提高，但可用于生成水溶性产物的酰胺键位点较少，故该阶段主要生成固态产物而非水溶性产物。在过渡阶段，随着可用于生成水溶性产物的酰胺键位点比例的提高，液相产物的收率显著增加。在单体化阶段，由于此时聚合物分子量较水解前期显著降低，可用于生成水溶性产物的酰胺键位点成为主要反应位点，体系中的短链分子会进一步水解生成ε-己内酰胺（CPL），以ε-己内酰胺（CPL）为主的水溶性产物收率大幅增加直至固体产物完全消耗[23]。

此外，超/亚临界流体技术在尼龙6水热解聚化学回收领域得到广泛应用。相较于常温水，超/亚临界水粘度降低、传热与传质性能增强、扩散速率加快以及介电常数显著减小。当水处于超/亚临界状态时会转变为非极性流体并大量解离出 H+与OH-，这些活性离子可充当解聚反应高效的酸碱催化剂[24]。亚/超临界水的非极性特性大大增强了其对尼龙6的溶解能力，有利于形成均相反应体系进而促进尼龙6的解聚。Chen等人[26]以磷钨杂多酸（HPA）为催化剂在亚临界水体系中解聚废尼龙6制备ε-己内酰胺单体。研究采用水热金刚石压腔（HDAC）原位观测尼龙6在亚临界水中的熔融和快速水解行为。尼龙6在488 K时开始熔化，504 K时完全液化，513 K时降解为低分子可溶物和不溶性低聚物。在HPA添加量3%和300 °C条件下，反应85 min后，ε-己内酰胺收率最高达78%。Wang等人[27]研究了MC尼龙在亚临界水中的水解行为及其解聚机理。图2b为可能的解聚机理示意图。在345  °C，9  MPa条件下，反应前40  min仍存在固体残余物，在45  min时MC尼龙完全降解为水溶性低聚物。反应75  min后，CPL收率达到最高的89%。通过对固体产物的分析表征可知：固体产物为未反应的MC尼龙，且随着水解的进行，固体产物的晶体形态由稳定的α型转为不稳定的γ型。液相产物的分析表征结果表明：液相产物主要为ε-己内酰胺（CPL）、6-氨基己酸（6-ACA）以及线性和环状低聚物。 Hu等人[25]提出了一种在亚临界水中高效解聚废尼龙6纺织品为高纯度ε-己内酰胺的绿色方法。图2c实验过程及反应途径示意图。在最佳反应条件（300 °C，60 min，水：尼龙6质量比11:1）下，实现了废尼龙6纺织品完全降解，CPL收率达91.6%，纯度高达99.62%分析表征结果表明：液相产物中的副产物包括线性低聚物和环状低聚物，n（重复单元（—(CH2)5-CO-N H—）数目）值从0-5，且线性低聚物含量远大于环状低聚物。该研究建立了亚临界水中尼龙6纺织品高效解聚的技术范式，未来可结合连续反应器进一步优化工艺经济性。

此外，Iwaya等人[28]研究了尼龙6在亚临界/超临界水中的解聚动力学。结合动力学分析研究提出尼龙6解聚可用伪一级动力学模型描述，解聚途径可概括为先水解生成6-氨基己酸（6-ACA）而后环化生成ε-己内酰胺（CPL）。在超临界条件下水解反应速率快于环化脱水反应速率，是整个反应的决速步骤。这与其他大多数关于尼龙6水解动力学的研究所得结论相一致。但现有伪一级动力学模型无法准确描述尼龙6在熔融相内的随机断裂行为，针对该问题。Liu等人[29]结合分子模拟和实验验证，首次建立基于随机断裂机制的尼龙6水解动力学模型。图2d为用于分子动力学模拟构建出的熔融PA6和亚临界水两相。模拟结果表明，当水解温度超过尼龙6熔点时，水分子可溶解于尼龙6熔融相中，形成均相反应环境。研究结合二项分布断裂概率函数、Schulz-Flory链长分布和蒙特卡洛模拟，构建了聚合物链随机断裂的反应动力学模型，用于动态追踪聚合物链长演化。该模型更准确地预测了高温下CPL的平衡收率（在275  °C时预测偏差仅为0.6%）且能够描述分子量分布的动态变化过程。表1.尼龙6水解的相关研究

| 文献 | 溶剂/催化剂 | 反应条件 | 主要产物 | 收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [16] | HCl | 109 °C,9 h | ECAH | 85.0 |
| [17] | HCl | 100 °C,4 h, HCl/PA=11 | 6-ACA,CPL | 80.7 |
| [18] | H3PO4 | 微波辅助,0-300 °C,0-23 min | CPL,6-ACA,线性低聚物 | 90.0 |
| [19] | H3PO4/ H2SO4/ HCl | 200 °C,1-6 h | 6-ACA,AA, HMD | 100.0 |
| [20] | HPA | 573 K,85 min,3% HPA | CPL,6-ACA,低聚物 | 77.96 |
| [21] | NaOH | 235-250 °C,3-4 MPa,45-300 min | CPL,低聚物 | 59.2 |
| [22] | NaOH | 225-270 °C,0.4-2kpa,0-9 h | CPL,环状低聚物 | 90.5 |
| [23] | H2O | 280 °C, H2O/PA=9,2.5 h | CPL | 94.0 |
| [26] | HPA | 300 °C,85 min | 6-ACA,CPL | 78.0 |
| [27] | 沸石 Hβ-25,γ-Al2O3 | 345 °C,9 MPa,75 min | CPL | 89.0 |
| [25] | HTW | 300 °C,60 min, H2O/PA=11 | CPL,低聚物 | 91.6 |
| [28] | HTW | 300-400 °C,20-35 MPa,5-60 min | CPL,6-ACA | 85.0 |
| [29] | HTW | 300 °C,0.5 h, H2O/PA=10 | CPL,6-ACA | 65.0 |

（二）醇解法和糖酵解法

醇解法通过尼龙6与亚/超临界状态下的醇反应将其解聚为单体[30]。常用的醇类溶剂有甲醇、乙醇等。而糖酵解法是在较温和条件下尼龙6与二元醇发生解聚反应，常用的二元醇有乙二醇[31]等。Hommez等人[33]使用高压反应釜在250 °C，酸催化条件下使用乙二醇对尼龙6进行糖酵解，分析表征结果表明：降解产物主要包括ε-己内酰胺，ε-己内酰胺的乙二醇衍生物，线性低聚物，未检测到环状低聚物。线性低聚物包括游离羧酸端基型以及乙二醇酯端基型。结果表明酸性条件下尼龙6糖酵解优先生成线性低聚物以及小分子衍生物。除了将尼龙6解聚为传统的单体外，其他醇解研究还尝试将尼龙6转化为具有更高价值的产品。Kamimura等人[34]以超临界甲醇为反应介质将废旧尼龙6直接转化为具有更高价值的6-羟基己酸酯衍生物。该方法首次实现了超临界条件下尼龙6的非单体定向转化，规避了传统水解/热解法中产物易分解的问题。研究还使用工厂实际废尼龙6作为原料（含22%单体）在350 °C下反应3 h，最终得到的解聚产物如图3a所示，其中6-羟基己酸甲酯和5-己烯酸甲酯收率分别达到34%和33%，证明该工艺适用于实际废料。反应路径如图3b所示，先由己内酰胺先生成N-甲基-己内酰胺中间体再进一步转化为N,N-二甲基-己酸甲酯中间体，最终生成6-羟基己酸甲酯和5-己烯酸甲酯。Lan等人[35]通过磷酸催化在温和条件下将尼龙6经乙二醇糖酵解解聚为具有活性端基（一端为氨基，一端为乙二醇酯基）的低聚物，低聚物经己二胺（HMD）封端后形成氨基化PA6糖醛酸，反应路径如图3c所示。然后先将其与己二酸二甲酯反应生成酯端基PA6低聚物，再将这些低聚物作为硬端与聚乙二醇软段共聚合成热塑性聚酰胺弹性体（TPAEs）。

除了使用传统的甲醇、乙醇外，Kamimura等人[36]还首次提出采用超临界仲/叔醇（如异丙醇、叔丁醇）作为反应介质，实现尼龙6高效选择性解聚为ε-己内酰胺（CPL）。在370 °C、N2氛围下，将尼龙6与不同醇类（MeOH至C12OH）混合在高压釜中反应1.5 h。结果表明在使用伯醇作为反应介质时，降解不完全，CPL收率仅14-16%，且包含大量副产物；而在使用仲/叔醇（如异丙醇、叔丁醇）作为反应介质时，CPL收率可达93-97%。对此研究提出了可能的反应机理，如图3d所示：当使用伯醇作为反应介质时，醇中的氧原子对酰胺键发生亲核攻击，酰胺键发生随机断裂生成酯端基聚合物和6-氨基己酸酯，后者进一步发生N-烷基化反应；当使用仲/叔醇作为反应介质时，空间位阻抑制醇氧攻击，促使尼龙链端的伯氨基（—NH₂）优先分子内环化，逐步释放己内酰胺。

尼龙6在醇中的解聚是一个复杂的链式反应，其解聚机理可概括为：（1）醇在高温下被活化，羟基上的氧原子作为亲核中心，攻击尼龙6酰胺键上的羰基碳原子，羰基碳从平面sp2向sp3过渡形成四面体中间体。（2）该中间体不稳定，发生质子转移，C-N键被明显拉长，随后断裂，一侧形成酯端基（-COOR），一侧形成氨基（-NH2）。（3）链端氨基在醇分子辅助下部分去质子化，亲核型增强，随后回咬同一链段上邻近的酰胺羰基发生分子内亲核取代反应，脱去一分子醇，生成己内酰胺[37]。

图3.尼龙6的醇解和糖酵解[34,35,36]

表2.尼龙6醇解和糖酵解的相关研究

| 文献 | 溶剂/催化剂 | 反应条件 | 主要产物 | 收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [33] | EG, H3PO4 | 250 °C,0-110 min | CPL,线性低聚物，CPL的乙二醇衍生物 | - |
| [34] | MeOH | 330 °C,28 MPa,6 h | CPL，6-羟基己酸甲酯,5-己烯酸甲酯, | 29 |
| [35] | EG, H3PO4 | 197 °C，3-12 h | TPAEs | - |
| [36] | 18 alcohols | 370 °C,90 min | CPL | 93 |

（三）氨解法

氨解法是指在氨气存在的条件下对尼龙6进行解聚使其转化为单体。DuPont公司最早发明了氨解工艺，主要用来回收尼龙6地毯[38]。与传统氨解过程不同，Coeck等人[39]创新性地提出了一种氨解耦合加氢双催化体系回收长链聚酰胺（LCPA）的技术，技术路线示意图如图4a所示。该研究首先在NH3和H2存在下，使用环戊基甲醚（CPME）作为溶剂催化仲酰胺氨解生成伯胺和伯酰胺，随后伯酰胺被Nb2O5催化剂催化脱水生成易氢化的腈类（反应路径如图4b所示），这打破了氨解反应的平衡限制,最后在RuWOx/MgAl₂O₄催化剂存在下腈类产物通过加氢转化为α,ω -二胺单体。图4c所示为Nb2O5催化伯酰胺氨解的反应机理。

尼龙6的氨解机理可主要概括为：（1）NH3分子中的N原子具有电负性，作为亲核试剂攻击酰胺键中的羰基碳。（2）亲核进攻导致羰基碳原子从sp2杂化转变为sp3杂化，生成一个不稳定的带负电荷的四面体中间体。（3）不稳定四面体迅速分解，原先酰胺键中的C-N键断裂，羰基碳及其相连的基团与进攻的氨基或羟基相结合，形成末端为酰胺基的较短链段或小分子如6-氨基己酰胺（6-ACAM）以及6-氨基己酸，但6-氨基己酰胺通常不稳定，易脱除一分子水生成6-氨基己腈（6-ACAN），6-氨基己酸则进一步脱水环化生成ε-己内酰胺（CPL）单体。另一端生成末端为氨基的较短链段[40]。

图4.尼龙6的氨解[39]

| 文献 | 溶剂/催化剂 | 反应条件 | 主要产物 | 收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [38] | 过量NH3 | 300-350 °C,3-17 MPa | HMD,CVAM,AND，CPL,ACAM,6-ACN | - |
| [39] | Nb2O5,NH3, H2,CPME | 200 °C,5 h,6 bar NH3,50 bar H2, RuWOx/MgAl₂O₄ | α,ω-二胺 | 43 |

表3.尼龙6氨解的相关研究

（四）离子液体解聚法

离子液体是由有机阳离子和无机或有机阴离子组成的液态离子介质，离子液体不易挥发，热稳定性良好且具有可修饰性。许多离子液体，特别是含有强氢键受体阴离子或强氢键供体阳离子，对尼龙6有极强的溶解能力，此外许多离子液体中带有酸性基团或碱性集团，这使其具有催化尼龙6解聚的高活性，这些优良的特性师使得近些年来离子液体在尼龙6解聚方面得到了越来越多的应用。Chen等人[41]使用水/离子液体([Bmim]Cl)混合体系催化尼龙6解聚。分析表征结果表明解聚的主要产物是ε-己内酰胺（CPL）。在170 °C，IL/ H2O（w/w）=13.4%条件下，反应8 h后尼龙6解聚率达到94.1%，CPL收率达到30.7%。Shiramatsu等人[42]以亲水性离子液体([emim][BF4])为催化剂，辅助微波辐射在300 °C下实现60 min内尼龙6的完全解聚，通过添加10wt%DMAP可使ε-己内酰胺（CPL）收率从36%提升至55%。Yamamoto等人[43]使用[PP13] [TFSI]离子液体，在300 °C，常压条件下高效解聚聚酰胺为ε-己内酰胺（CPL）单体，研究采用常规玻璃器皿配合Kugelrohr减压蒸馏装置，在避免高压设备需求的同时将反应时间缩短至1 h。通过添加5wt%DMAP可使得CPL收率从55%提升到86%。[PP13] [TFSI]重复使用5次后仍保持高活性，核磁谱图表明其结构在300 °C下仍保持稳定。

| 文献 | 溶剂/催化剂 | 反应条件 | 主要产物 | 收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [41] | [Bmim]Cl, H2O | 150-230 °C,5-10 h | CPL | 86 |
| [42] | [emim][BF4],DMAP | 300 °C,1 h | CPL | >50 |
| [43] | [PP13][TFSI],DMAP | 300 °C,0.1 MPa,6 h | CPL | 86% |

表4.尼龙6离子液体法解聚的相关研究

（五）其他解聚方法

此外尼龙6还可通过热解法、氢解法、酶解法等进行回收。热解法一般在无氧/惰性气氛下（如氮气），通过将尼龙6加热至300-400 °C，破坏其分子链中的酰胺键，将其转化为ε-己内酰胺（CPL）单体。热解产生的产物有二氧化碳、小分子有机物、脂肪族碳氢类物质、低聚物以及单体等。单纯热解一般产物复杂，导致分离提纯能耗较高，故实际热解一般通过添加催化剂如沸石、氧化钙或金属催化剂等来提升CPL单体选择性并降低反应温度。Eimontas等人[44]分别以Y型沸石和ZSM-5分子筛为催化剂对废弃渔网（主要成分为尼龙6，含PP/PE杂质）进行催化热解，实验装置流程如图5a所示。研究发现渔网在200 °C（次要）和440 °C（主要）出现两个分解峰，总失重为88wt%，对应了尼龙6中酰胺键的断裂。对热解产物的分析表征结果表明：在500 °C-700 °C下CPL单体收率提升显著，700 °C下使用Y型沸石催化剂得到的解聚产物中CPL纯度可达96%。Chai had等人[45]首次提出以煅烧扇贝壳为低成本非均相碱催化剂，通过催化热解实现废弃渔网高效回收为ε-己内酰胺（CPL）单体。研究首先将扇贝壳在900 °C下煅烧2 h使其转化为具有表面多孔结构的CaO来作为解聚反应的催化剂。制备的煅烧贝壳（CSS）催化剂可使废弃渔网（WFN）热解的峰值温度从420-480 °C降至380-420 °C。在410 °C，WFN：CSS（w/w）=1:5的条件下，反应在2 min达到平衡，此时CPL收率最高达66%。对解聚产物的分析表征结果表明：产物中除了CPL单体外还检测到二聚体、三聚体及氮杂环化合物。但以单一CaO作为碱催化剂，CaO在高温下易与CO2反应生成CaCO3，且CaO表面易积碳，导致催化剂活性快速下降。针对此问题，Czernik等人[46]创新性地通过将KOH负载在α-Al2O3载体上作为催化剂来催化热解废弃尼龙6回收ε-己内酰胺（CPL）单体。相比单一CaO催化剂，KOH是强碱，具有高催化活性，作为载体的α-Al2O3能有效分散KOH活性位点，防止KOH团聚失活，同时α-Al2O3的惰性表面能有效减少积碳附着。在330 °C下，使用该催化剂可在3 min内实现尼龙6完全解聚，CPL单体收率可达85%-90%。解聚产物中CPL单体纯度达89.5%。此外，DSM公司在实际工业实践中通过蒸汽热解法来解聚含尼龙6的废料如尼龙6地毯[47]。

尼龙6的氢解是一种原子经济性高、绿色且可持续的废物回收途径，氢气可由可再生能源产生。但目前关于尼龙6氢解的研究报道较少。Kumar等人[48]开创性地提出了基于钌钳形催化剂的尼龙氢化解聚技术，为聚酰胺的闭环回收提供了新的范式。研究以钌钳形配合物作为催化剂，二甲基亚砜（DMSO）为溶剂。DMSO通过破坏尼龙链间的氢键提升对尼龙6的溶解性，且自身不参与催化反应，反应路径如图5b所示。对氢解产物分析结果表明：尼龙6氢解主要生成6-氨基-1-己醇单体和低聚物（二聚-四聚体）。在150 °C， H2压力70bar条件下，反应48 h后尼龙6转化率最高达80%，单体产率最高达26%，后续通过两步连续氢化，单体收率提升至最高48%。此外研究还通过DFT计算提出了可能的尼龙6氢解机理如图5c所示。最后研究对解聚得到的单体进行脱氢偶联再聚合，得到与初始尼龙分子量相近的回收尼龙，实现了“生产-降解-再生产”的闭环回收。

尼龙6分子链中的酰胺基团是酶解的潜在靶点，某些微生物产生的蛋白酶或酰胺酶可能通过水解酰胺键破坏聚合物链将尼龙6分解为低聚物或单体。酶解法对反应条件的要求较温和，在室温条件下大多数微生物就可以发生降解反应，降解产物多是无毒无害的小分子物质。Friedrich等人[49]研究了真菌对尼龙6的降解作用，研究以尼龙6为唯一氮源，在培养基中对12株菌株进行深层培养并观察它们的降解行为。结果表明：除了白腐担子菌，大多数真菌都不能降解尼龙6，。因此，用酶解法解聚尼龙需要寻找合适的酶种类，且微生物分泌的天然酶通常只能部分降解尼龙6，解聚效果往往不如其它解聚技术。后续可以通过对酶进行定向进化或结构改造来进一步提高酶的活性与耐受性，或结合多种酶以及引入辅助因子（如金属离子）来增强降解效果。

酸/碱催化水解的反应条件相对温和，单体转化率高，但对设备腐蚀严重，同时产生大量酸碱废液和无机盐，导致后处理复杂，环境污染较大。亚/超临界水解无需酸碱催化剂即可实现较高的解聚率和单体收率，对环境更友好，但对反应条件要求苛刻，能耗很高。醇解法通常能获得较高的己内酰胺收率，且所用醇类溶剂易于回收利用；但反应往往需在亚/超临界条件下进行，且单体易发生N-烷基化反应生成副产物。糖酵解一般使用二醇进行解聚，反应条件比亚/超临界水解温和，但解聚产物复杂，分离提纯己内酰胺的难度大，因此更适合制备低聚物衍生物而非高纯度单体回收。氨解法可将废尼龙6转化为含氮化学品（如6-氨基己腈），作为合成己二胺和己内酰胺的中间体；该体系通常无水，降低了后续脱水能耗。然而，氨解需在高压下进行，氨气具有毒性且易燃易爆，安全风险高，设备投资大。离子液体解聚反应条件温和，离子液体作为绿色溶剂，蒸气压极低、不挥发，兼具高催化活性和良好的单体选择性；但其价格昂贵、经济性较差，且高粘度限制传质效率，目前多处于实验室阶段，尚未实现大规模工业化。

从能耗角度看，亚/超临界水解和氨解需在高温高压下进行，能耗最高；过热蒸汽水解和醇解次之；离子液体解聚与酸/碱水解条件相对温和，能耗最低。在环境影响方面，无机酸/碱水解环境负担最重；离子液体解聚和亚/超临界水解则较为友好，符合绿色化学原则。此外，过热蒸汽水解（酸催化）技术成熟，单体回收率高，可连续化生产，适用于工业上大规模回收己内酰胺。离子液体虽契合绿色化学方向，代表未来发展趋势，但仍需解决成本高与回收困难等问题。

图5.尼龙6其他的化学解聚方法[44,48]

表5.尼龙6其他化学解聚方法的相关研究

| 文献 | 溶剂/催化剂 | 反应条件 | 主要产物 | 收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [44] | Y型沸石/ZSM-5分子筛 | 500-900 °C,20 min | CPL,Cn Hm, H2,酚类，低分子酸 | 96 |
| [45] | 煅烧贝壳（CSS） | 410 °C,WFN:CSS=1:5, 2 min | CPL,低聚物,氮杂环化合物 | 60 |
| [46] | α-Al2O3负载KO H | 330 °C,3 min | CPL,二聚体 | 85 |
| [48] | 钌钳形配合物/DMSO | 150 °C,70bar H2 | 6-氨基-1-己醇，低聚物 | 48 |
| [49] | 锰过氧化物酶/三氟乙醇,甲醇 | 30 °C,ph=6.3,90 rpm 摇床培养 | 6-ACA,CPL，低聚物 | - |

表6.各种不同化学解聚方法的对比

| 解聚方法 | 反应介质 |  | 能耗 |  | 环境影响 |  | 经济性 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 酸/碱水解 |  | 无机酸或碱 |  | 低 |  | 高 |  | 差 |
| 亚/超临界水解 |  | 亚/超临界水 |  | 极高 |  | 低 |  | 中等 |
| 醇解和糖酵解 |  | 醇类溶剂 |  | 高 |  | 中等 |  | 中等 |
| 氨解 |  | 氨气 |  | 极高 |  | 高 |  | 差 |
| 离子液体解聚 |  | 离子液体 |  | 低 |  | 低 |  | 极差 |

- 解聚产物中单体的精制回收

大多数解聚研究多侧重解聚部分（如催化体系、反应条件）的改进，一般较少提及解聚产物中单体的精制回收，但单体的纯化流程与最终得到的单体产品质量和整个解聚回收流程的工业经济性密切相关。目前己内酰胺单体的精制技术多应用于贝克曼重排产物体系中，常用的纯化手段有萃取、精馏、离子交换、加氢、结晶等。Xie等人[50]以环己酮肟气相贝克曼重排产物为原料，结合蒸馏、苯萃取+水反萃、离子交换、加氢等手段对气相重排产物进行精制纯化，并考察己内酰胺在各个提纯精制步骤中的各项质量指标（如纯度、消光值（UV）、挥发性碱值（VB）、高锰酸钾吸收值（PM）和色度等）。结果表明气相重排产物在精制后纯度可达到99.95%，PM值和色度达到优等品品质，UV值和VB值分别达到一等品和合格品品质。因为工业上己内酰胺萃取流程中常用的苯及氯代烃有剧毒，对人体危害巨大，开发可替代性绿色溶剂也成为了研究的重点。Vandelden等人[51]提出以40wt%正庚醇/正庚烷作为替代溶剂，该萃取剂在己内酰胺水溶液高低浓度下的表现均优于甲苯，与苯相当，且与水的互溶度可控。在正向萃取（S/F=3.0）时仅需5级，而苯需要9级。Vastyl等人[52]以1-辛醇/1-庚醇+环己烷/正庚烷混合溶剂替代传统ε-己内酰胺（CPL）萃取工艺中的三氯乙烯（TCE）等高毒溶剂。液液相平衡实验结果表明：40wt%1-辛醇/正庚烷的萃取分配系数与TCE相当，而60wt%1-辛醇/环己烷的萃取能力更强。此外，C hen等人[53]提出使用离子液体作为苯、甲苯的替代溶剂。研究系统评估了五种咪唑类离子液体，综合筛选出[C4mim][PF6]为最优溶剂，其萃取分配比达到8.67，远大于苯和甲苯，且稳定不易水解，成本相对较低。

在尼龙6解聚产物分离提纯上也是多采用与目前己内酰胺精路线类似的思路与手段。Kamimura等人[42]使用水/乙酸乙酯混合溶剂通过萃取手段分离提纯尼龙6离子液体解聚产物并回收离子液体，回收率大于80%，同时避免了传统蒸馏的高能耗。对于尼龙6氨解产物，DSM公司[54]使用4-甲基-2-戊醇作为萃取溶剂从解聚产物中分离己内酰胺单体，分离醇相中6-氨基己酸（6-ACA）、6-氨基己酰胺（6-ACAM）及其低聚物的含量小于0.03wt%，该方法有效避免了蒸馏法会导致部分ε-己内酰胺聚合成低聚物的缺点。三联虹普公司[55]对尼龙6磷酸催化蒸汽热解产物进行脱水、加碱中和浓缩、脱水、两段蒸馏系列操作后得到高纯度己内酰胺单体，质量指标达到优等品，可用于生产高品质尼龙6切片。CAP Ⅲ公司[56]以磷酸为催化剂，在过热蒸汽下解聚废弃尼龙6渔网。后续通过组合脱水浓缩、萃取、反萃取、蒸馏及结晶单元操作对解聚产物进行精制分离，最终纯化得到的ε-己内酰胺各项指标均达到优等品品质，可用于尼龙6的再聚合生产中。

- 废旧尼龙回收技术的实践

自20世纪末到现在，国外已有许多公司开发聚酰胺回收技术并将其应用于生产实践中，如德国BASF公司；美国DuPont、AlliedSignal公司；荷兰DSM、CAP Ⅲ公司；意大利Aquafil公司；日本东丽株式会社等。

BASF主要针对尼龙6地毯的回收，目前该公司已建立多个地毯回收中心。BASF回收尼龙6主要使用酸或碱催化剂在较温和的条件下进行解聚，所用的酸包括磷酸、亚磷酸、多磷酸等，碱则包括碱金属氢氧化物、碱金属氧化物、碱金属碳酸盐等。对解聚后的产物初步过滤和蒸馏，再通过进一步纯化得到可再利用的CPL单体。

DuPont公司更多是应用氨解技术来回收废旧尼龙混合物。主要工艺流程是将氨气注入熔融的尼龙6/尼龙66混合物，氨气气提解聚后的产物到反应器上部的冷凝器中。解聚回收的产物包括己二胺（HMD）、己二腈（ADN）、6-氨基己腈（6-ACN）、己内酰胺和6-氨基己酰胺。ADN和6-CAN经过加氢还原可转变为 HMD[38]。

此外，DSM公司和AlliedSignal公司联合开发了一种废旧尼龙6的回收技术[57]。具体流程为熔融的地毯（主要成分为尼龙6）在高温蒸汽环境下解聚成单体，单体随蒸汽上升，被反应器上部的冷凝装置收集。解聚产物经过进一步纯化后用于制备尼龙6纤维及塑料。用于解聚反应的蒸汽温度达340 °C，反应器内部压力为1.5 MPa，粗CPL收率可达92%。

Aquafil集团是合成纤维行业的头部制造商，它通过回收废弃渔网、织物废料、地毯和工业废料或海洋垃圾等来生产新型的再生尼龙纱线Econyl。该纱线通过了国际LEED认证，被许多国际知名服装品牌认可并投入生产使用。日本东丽株式会社曾与美国废品管理公司合作从消费后尼龙6废弃物（如地毯）中解聚回收单体用于制造再生尼龙6树脂，主要应用于汽车零部件、电子电器部件等高性能工程塑料领域。

近年来，国内也有许多公司致力于废旧尼龙的回收。2005年，宁波敏特尼龙工业有限公司开发了通过尼龙66解聚回收己二酸、己二胺的工艺[58]。该方法回收过程大致为：首先使用硫酸作为催化剂对尼龙66进行酸解得到己二酸，然后使用石灰乳进行加碱中和得到己二胺。通过该工艺回收得到的己二酸和己二胺具有较高的纯度。

2021年金华市广拓新材料科技有限公司通过物理回收法制备再生尼龙6纤维[59]。流程大致为：首先对尼龙6废料进行粉碎处理然后加入催化剂以及乙醇与二氯乙烷的混合溶剂进行溶解，将过滤后溶液中的尼龙6冷却结晶成尼龙6固体，后续通过一系列处理熔融纺丝得到再生尼龙6纤维。

虽然如今出现了很多关于废弃尼龙6回收的工业实践，但现阶段仍存在一些制约废弃尼龙6大规模工业回收的因素，主要体现在以下几个方面：

（1）原料收集与预处理成本高昂：消费后废料（如地毯、渔网）分散、脏污、成分复杂。高效收集、运输和精细分拣（将尼龙6与其他纤维、背胶分离）的成本常常占总回收成本的很大部分，是制约规模扩大的首要瓶颈。

（2）技术普适性不足： 当前工业化技术多为特定废料“量身定制”。例如，针对地毯的蒸汽水解技术，可能难以直接用于处理混有大量其他塑料的电子电器废料。DuPont的氨解能处理尼龙6/66混合物，但可能不适用于其他聚酰胺。缺乏一种能高效处理任意混合、污染聚酰胺废料的“通用”技术。

（3）能耗与环保的再平衡： 虽然工业化技术（如蒸汽水解）相比实验室的极端条件已优化，但仍属高能耗过程（需要持续高温高压蒸汽）。同时，预处理中产生的非尼龙组分（如背胶填料）可能成为新的固体废弃物。“绿色”并非绝对，而是全生命周期评估下的相对优化。

（4）资本投入巨大，规模效应要求高： 建设连续化、自动化的解聚与精制工厂需要巨额资本支出。只有当处理量达到一定规模时，单位成本才具有竞争力。这形成了高准入门槛，也解释了为什么现有工业化实践多出自BASF、DuPont、DSM等化工巨头。

（5）再生产品的市场竞争与认证：再生产品需与廉价的石化原生料竞争。虽然品牌方（如服装、汽车品牌）有可持续采购需求，但前提是质量稳定、供应可靠且成本可接受。建立如GRS（全球回收标准）等权威认证体系至关重要，Aquafil的ECONYL®就是成功打造品牌溢价的例子。市场教育和政策激励仍是扩大需求的关键。

- 结论与展望

本综述从解聚介质和反应路径出发，对废尼龙6化学回收的主要技术方案进行了分类与比较，重点讨论了水解、醇解、氨解、、离子液体解聚等方法的反应机理、工艺特征及适用场景。从已有研究可以看出，通过化学解聚实现尼龙6“单体—聚合物—单体”的循环在理论上具有较高的资源效率和环境收益，也已在地毯、渔网及工业边角料等典型废物流上获得了有价值的工程示范。然而，目前大部分研究仍停留在实验室或中试阶段，与大规模工业部署之间仍存在明显差距。总体来看，化学回收工艺仍面临以下共性挑战：

（1）能耗与成本压力突出。 许多解聚过程依赖高温高压条件以及较长反应时间，导致单位产品能耗和设备投资较高。

（2）溶剂与催化体系有待优化。 有机溶剂、强酸或强碱的大量使用不仅增加分离与纯化的难度，也带来新的环境与安全问题。

（3）催化剂性能有待进一步提升。 如何开发兼具高活性、高选择性和长期稳定性的催化体系，以降低反应温度、提高单体收率并延长催化剂寿命，是提高整体工艺竞争力的关键。

（4）温和条件下的选择性解聚仍不成熟. 针对复杂成分、含多种添加剂的真实废物流，在较温和条件下实现高选择性断链与单体生成，仍是一项重要而艰巨的任务。

面向未来，废尼龙6化学回收的研究与产业化可以从以下几个方向深入推进：

（1）工艺强化与新技术引入。 微波辅助、超临界流体等技术为降低能耗、缩短反应时间提供了可能，可与现有解聚路线耦合，构建更加紧凑、连续和安全的工艺过程。

（2）绿色催化与绿色溶剂体系设计。 借助催化化学与分子设计手段，发展环境友好型催化剂和可循环使用的溶剂/离子液体体系，实现单体分离过程的简化与溶剂损耗的最小化。

（3）全流程系统评估。 以生命周期评价（LCA）和技术经济分析（TEA）为工具，对不同解聚工艺在原料获取、运输、反应、分离与再聚合等环节的能耗、碳排放和成本构成进行系统量化，并通过敏感性分析识别影响环境与经济绩效的关键参数。

（4）回收网络与产业链协同。 构建集废物收集、预处理、解聚和再加工为一体的回收工厂或产业集群，加强与纤维、塑料加工以及终端品牌企业的协同，有助于提升废尼龙6资源的稳定供应，降低物流与分选成本。

综上所述，化学解聚回收为尼龙6的可持续利用提供了一条极具潜力的技术路径。随着高性能催化体系、绿色工艺与系统工程方法的不断发展，以及政策和市场对再生材料需求的提升，废尼龙6化学回收有望在未来实现从实验室研究向规模化、商业化应用的跨越，为构建低碳循环的高分子材料产业体系发挥重要作用。

参考文献

- Galbis J A, García-Martín M D G, De Paz M V, et al. Synt hetic polymers from sugar-based monomers[J]. C hemical Reviews, 2016, 116(3): 1600-1636.

- Hayes G, Laurel M, MacKinnon D, et al. Polymers wit hout petroc hemicals: sustainable routes to conventional monomers[J]. C hemical Reviews, 2023, 123(5): 2609-2734.

- Bell E L, Rosetto G, Ingra ham M A, et al. Natural diversity screening, assay development, and c haracterization of nylon-6 enzymatic depolymerization[J]. Nature Communications, 2024, 15(1): 1217.

- Lee J A, Kim J Y, A hn J  H, et al. Current advancements in t he bio-based production of polyamides[J]. Trends in C hemistry, 2023, 5(12): 873-891.

- MacLeod M, Arp  H P  H, Tekman M B, et al. T he global t hreat from plastic pollution[J]. Science, 2021, 373(6550): 61-65.

- Kind S, Neubauer S, Becker J, et al. From zero to  hero – production of bio-based nylon from renewable resources using engineered corynebacterium glutamicum[J]. Metabolic Engineering, 2014, 25: 113-123.

- Lu J J,  Hamouda  H. Current status of fiber waste recycling and its future[J]. Advanced Materials Researc h, 2014, 878: 122-131.

- Z heng L, Wang M, Li Y, et al. Recycling and degradation of polyamides[J]. Molecules, 2024, 29(8): 1742.

- Yap P P X, Yen Z, Salim T, et al. T he i MPact of mec hanical recycling on t he degradation of polyamide[J]. Polymer Degradation and Stability, 2024, 225: 110773.

- Hirsc hberg V, Rodrigue D. Recycling of polyamides: Processes and conditions[J]. Journal of Polymer Science, 2023, 61(17): 1937-1958.

- Yang S, Du S, Z hu J, et al. Closed-loop recyclable polymers: from monomer and polymer design to t he polymerization–depolymerization cycle[J]. C hemical Society Reviews, 2024, 53(19): 9609-9651.

- Harings J A W, Des hmuk h Y S,  Hansen M R, et al. Processing of polyamides in t he presence of water via  hydrop hobic  hydration and ionic interactions[J]. Macromolecules, 2012, 45(14): 5789-5797.

- Wang J, Wang T, Luo Z, et al. Analytical and numerical simulations of depolymerization based on discrete model: a c hain‐end scission scenario[J]. AIC hE Journal, 2023, 69(2): e17854.

- Datta J, Kopczyńska P. From polymer waste to potential main industrial products: actual state of recycling and recovering[J]. Critical Reviews in Environmental Science and Tec hnology, 2016, 46(10): 905-946.

- Brown R S, Bennet A J, Slebocka-Tilk  H. Recent perspectives concerning t he mec hanism of  H3O+- and  hydroxide-promoted amide  hydrolysis[J]. Accounts of C hemical Researc h, 1992, 25(11): 481-488.

- Yuan X X, Z hou Q, Li X Y, et al. Degradation of nylon 6 to produce a “pseudo” a mino acid ionic liquid[J]. Polymer Degradation and Stability, 2014, 109: 171-174.

- Gama N, Araújo J, Godin ho B, et al. Solvolysis of Nylon: A Pat hway to Sustainable Recycling and Circular Economy[J]. Sustainability, 2024, 16(22): 9725.

- Klun U. Rapid microwave induced depolymerization of polyamide-6[J]. Polymer, 2000, 41(11): 4361-4365.

- Bäckström E, Odelius K,  Hakkarainen M. Microwave Assisted Selective  Hydrolysis of Polyamides from Multicomponent Carpet Waste[J]. Global C hallenges, 2021, 5(7): 2000119.

- C hen J, Li Z, Jin L, et al. Catalytic  hydrot hermal depolymerization of nylon 6[J]. Journal of Material Cycles and Waste Management, 2010, 12(4): 321-325.

- Nemade A M, Zope V S, Mis hra S. Kinetics and T hermodynamics of  Hydrolytic Depolymerization of Polyamide Waste at Various Temperature and Autogenious Pressure by  Hig h-Pressure Autoclave[J]. Journal of Polymers and t he Environment, 2010, 18(4): 459-463.

- Muk herjee A K, Goel D K. Depolymerization of poly‐ϵ‐caprolactam catalyzed by sodium  hydroxide[J]. Journal of Applied Polymer Science, 1978, 22(2): 361-368.

- Meng C, Wu Y, Wang R, et al. Efficient  hydrolytic recycling of PA6 supported by kinetic modeling[J]. Polymer Degradation and Stability, 2025, 233: 111178.

- Guo L, Jin  H, Lu Y. Supercritical water gasification researc h and development in C hina[J]. Journal of Supercritical Fluids, 2015, 96: 144-150.

- Hu  H, Xu Q, Sun L, et al. 1 rapid  hydrolysis of waste and scrap PA6 textiles to ε-caprolactam[J]. ACS Applied Polymer Materials, 2023, 5(1): 751-763.

- C hen J, Liu G, Jin L, et al. Catalytic  hydrolysis of waste nylon 6 to produce ɛ-caprolactam in sub-critical water[J]. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 2010, 87(1): 50-55.

- Wang W, Meng L,  Huang Y.  Hydrolytic degradation of monomer casting nylon in subcritical water[J]. Polymer Degradation and Stability, 2014, 110: 312-317.

- Iwaya T, Sasaki M, Goto M. Kinetic analysis for  hydrot hermal depolymerization of nylon 6[J]. Polymer Degradation and Stability, 2006, 91(9): 1989-1995.

- Liu R F, Lin Z  H, S hi R F, et al. Random scission kinetic model for polymer degradation: a case study of polyamide-6  hydrolysis in subcritical water[J]. C hemical Engineering Science, 2025, 316: 121922.

- Lec hleitner A, Sc hwabl D, Sc hubert T, et al. C hemisc hes recycling von gemisc hten kunststoffabfällen als ergänzender recyclingpfad zur er hö hung der recyclingquote[J]. Österreic hisc he Wasser- und Abfallwirtsc haft, 2020, 72(1-2): 47-60.

- Datta J, Błażek K, Włoc h M, et al. A new approac h to c hemical recycling of polyamide 6.6 and synt hesis of polyuret hanes wit h recovered intermediates[J]. Journal of Polymers and t he Environment, 2018, 26(12): 4415-4429.

- Kim K J, D hevi D M, Lee J S, et al. Mec hanism of glycolysis of nylon 6,6 and its model compound by et hylene glycol[J]. Polymer Degradation and Stability, 2006, 91(7): 1545-1555.

- Hommez B, Goet hals E J. Degradation of Nylon-6 By Glycolysis. Part 1: Identification of Degradation Products[J]. Journal of Macromolecular Science, Part A, 1998, 35(9): 1489-1505.

- Kamimura A, Kaiso K, Suzuki S, et al. Direct conversion of polyamides to ω- hydroxyalkanoic acid derivatives by using supercritical MeO H[J]. Green C hemistry, 2011, 13(8): 2055.

- Lan J, Deng C, Z hao Z Y, et al. An upcycling strategy for polyamide 6: preparing t hermoplastic polyamide elastomers from glycolysates produced by controlled degradation[J]. Green C hemistry, 2025, 27(4): 1183-1193.

- Kamimura A, Ois hi Y, Kaiso K, et al. Supercritical Secondary Alco hols as Useful Media To Convert Polyamide into Monomeric Lactams[J]. C hemSusC hem, 2008, 1(1-2): 82-84.

- Kaweetirawatt T, Yamaguc hi T,  Hayas hiyama S, et al. Nylon 6 depolymerization in supercritical alco hols studied by t he QM/MC/FEP met hod[J]. RSC Advances, 2012, 2(22): 8402.

- E. I. DU PONT DE NEMOURS AND CO MPANY. Ammonolysis of nylon:US99761292A[P]. 1994-04-12.

- Coeck R, De Bruyne A, Borremans T, et al. Ammonolytic  Hydrogenation of Secondary Amides: An Efficient Met hod for t he Recycling of Long-C hain Polyamides[J]. ACS Sustainable C hemistry & Engineering, 2022, 10(9): 3048-3056.

- Kalfas G A. Mat hematical Modeling of t he Depolymerization of Polyamide Mixtures - Part I: Kinetic Mec hanism and Parametric Studies in Batc h Reactors[J]. Polymer Reaction Engineering, 1998, 6(1): 41-67.

- C hen J Y, Li Z L, Xu T J. Depolymerization of Waste Nylon 6 in [Bmim]Cl/water Mixture[J]. Advanced Materials Researc h, 2012, 550-553: 2284-2287.

- Kamimura A, S hiramatsu Y, Kawamoto T. Depolymerization of polyamide 6 in  hydrop hilic ionic liquids[J]. Green Energy & Environment, 2019, 4(2): 166-170.

- Kamimura A, Yamamoto S. An Efficient Met hod To Depolymerize Polyamide Plastics: A New Use of Ionic Liquids[J]. Organic Letters, 2007, 9(13): 2533-2535.

- Eimontas J, Striūgas N, Zakarauskas K, et al. Catalytical t hermal conversion of waste fis hing nets for a  hig her added value energy products generation and caprolactam recovery[J]. Fuel, 2023, 334: 126735.

- C hai had N, Kurnia I, Yos hida A, et al. Catalytic pyrolysis of wasted fis hing net over calcined scallop s hells: analytical py-GC/MS study[J]. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 2020, 146: 104750.

- Czernik S, Elam C C, Evans R J, et al. Catalytic pyrolysis of nylon-6 to recover caprolactam[J]. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 1998, 46(1): 51-64.

- ALLIEDSIGNAL INC., DSM N.V.. Process for depolymerizing nylon-containing waste to form caprolactam:US84350297A[P]. 1999-08-03.

- Kumar A, Von Wolff N, Rauc h M, et al.  Hydrogenative Depolymerization of Nylons[J]. Journal of t he American C hemical Society, 2020, 142(33): 14267-14275.

- Friedric h J, Zalar P, Mo horčič M, et al. Ability of fungi to degrade synt hetic polymer nylon-6[J]. C hemosp here, 2007, 67(10): 2089-2095.

- 谢丽, 程时标, 张树忠, 等. 环己酮肟气相贝克曼重排反应产物己内酰胺的精制研究[J]. 石油炼制与化工, 2015, 46(5): 7-11.

- Vandelden M, Kuipers N, De haan A. Selection and evaluation of alternative solvents for caprolactam extraction[J]. Separation and Purification Tec hnology, 2006, 51(2): 219-231.

- Vastyl J, Lestinsky P, Marsolek P, et al. Selection of mixed solvent for crude caprolactam extraction[J]. Separation and Purification Tec hnology, 2025, 362: 131763.

- C hen D xuan, OuYang X kun, Wang Y guang, et al. Liquid–liquid extraction of caprolactam from water using room temperature ionic liquids[J]. Separation and Purification Tec hnology, 2013, 104: 263-267.

- DSM有限公司,纳幕尔杜邦公司. 从6－氨基己酰胺和6－氨基己酰胺低聚物分离ε－己内酰胺的方法:CN97180750.7[P]. 2000-01-05.

- 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司. 一种回收尼龙6固体料解聚再生己内酰胺单体的方法:CN202510095311.9[P]. 2025-06-27.

- CAPIII有限公司. 用于从包含尼龙6的渔网回收ε-己内酰胺的方法:CN202380019028.7[P]. 2024-09-06.

- Braun, M., Levy, A. B., & Sifniades, S. (1999). Recycling Nylon 6 Carpet to Caprolactam. Polymer-Plastics Tec hnology and Engineering, 38(3), 471–484.

- 张振民.一种用PA-66解聚生产己二酸、己二胺的工艺: CN1611477A[P]. 2005-05-04.

- 蒋双英, 王跃俊, 向宗武. 再生尼龙 6 纤维制造工艺: CN112853534A[P]. 2021-05-28.